### 沉 淀 法 绝 缘 子 胶

基本型号：MD57XXF

产品描述：MD57XXF系列属于具有特殊性能沉淀法硅橡胶，电气绝缘性能优异，优良的耐漏电起痕。符合ROSH等环保要求。

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

- ★ 快速硫化，反应速度快

- ★ 极低气味，过程环保

- ★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 高效加工性能，使用灵活方便

- 主要应用： 一般性能要求之绝缘子制品等

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD5730F | MD5740F |  | MD5750F | MD5760F | MD5770F |
| 外观 | 乳白色固体，无明显机械杂质 |  |  |  |  |  |
| 密度，g/cm3 | 1.34±0.05 |  | 1.40±0.05 | 1.44±0.05 | 1.46±0.05 | 1.48±0.05 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 32±2 |  | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 5.0 |  | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
| 伸长率，％ ≥ | 450 |  | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 10 |  | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 收缩率，％ | 2.8～3.4 |  | 2.7～3.3 | 2.6～3.2 | 2.5～3.1 | 2.4～3.0 |
| 可塑性 | 180±30 |  | 220±30 | 260±30 | 280±40 | 320±40 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。