- C29-65J鉑金硫化劑

- 產品說明：

MSK鉑金硫化劑是一種鉑金加成型矽膠硫化劑，A、B兩者必須並用才能達到交聯目的，適用於各種硬度原料的挤出成型；（加硫交聯後，矽膠二次加硫後很容易達到FDA無毒無味且透明度高之要求。）

產品物性：

| 型號 | C29-65JA/B（挤出型） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 適用原料度數 | 800A | 700A | 600A |
| 建議使用比例 | A:0.5% | A:0.5% | A:0.5% |
|  | B:2.5% | B:2.5% | B:2.2% |
| 建議加硫溫度 | 上模：130℃下模：135℃ | 上模：130℃下模：135℃ | 上模：130℃下模：135℃ |

以上为建议值，具体请根据制品厚度不同以实际成型条件为准。

煉膠說明：

- 以一手料20KG為例：C29-65JA： 0.5% × 20KG =100克（A） ；

- C29-65JB： 1.5% × 20KG =300克（B）。

- 先取10KG膠與100克C29-65JA混煉均勻後標識為A膠，靜置約30分鐘。

- 再取10KG膠與300克C29-65JB混煉均勻後標識為B膠，靜置約30分鐘。

- 要做硫化成型之前，取等量比的A、B膠互相開煉均勻即可用於模壓硫化成型

- 操作(放置8~12小時後使用，效果最佳.)A， B已混煉好的原料，需要放置在溫

- 度不要超過250C的空間內，並需在48小時～96小時內使用完，以防止室溫交聯。

- 若是擠出硫化成型操作，A， B已混煉好的原料需在12小時內使用完，以防止室溫交聯。

- 產品外觀：半透明膠狀
產品包裝：1KG/罐 或18KG/桶
保存期限：6個月（25度以下）