- C29-65S铂金硫化剂简介

- 产品说明：

MSK铂金硫化剂是一种铂金加成型硅胶硫化剂，A、B两者必须并用才能达到交联目的，适用于各种硬度原料的模压成型；（加硫交联后，硅胶二次加硫后很容易达到FDA无毒无味且透明度高之要求。）

产品物性：

| 型号 | C29-65SA/B（模压型） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用原料度数 | 800A | 700A | 600A |  |
| 建议使用比例 | A:0.5% | A:0.5% | A:0.5% |  |
|  | B:2.5% | B:2.5% | B:2.2% |  |
| 建议加硫温度 | 上模：130℃下模：135℃ | 上模：130℃下模：135℃ | 上模：130℃下模：135℃ |  |

以上为建议值，具体请根据制品厚度不同以实际成型条件为准。

炼胶说明：

- 以一手料20KG为例：C29-65SA： 0.5% × 20KG =100克（A） ；

- C29-65SB： 2.5% × 20KG =500克（B）。

- 先取10KG胶与100克C29-65SA混炼均匀后标识为A胶，静置约30分钟。

- 再取10KG胶与300克C29-65SB混炼均匀后标识为B胶，静置约30分钟。

- 要做硫化成型之前，取等量比的A、B胶互相开炼均匀即可用于模压硫化成型

- 操作(放置8~12小时后使用，效果最佳.)A， B已混炼好的原料，需要放置在温

- 度不要超过250C的空间内，并需在48小时～96小时内使用完，以防止室温交联。

- 若是挤出硫化成型操作，A， B已混炼好的原料需在12小时内使用完，以防止室温交联。

- 产品外观：半透明胶状
产品包装：1KG/罐 或18KG/桶
保存期限：6个月（25度以下）