MSK  MD880硅胶内部脱模剂

产品描述

MSK  MD880 硅胶专用透明内部脱模剂是透明硅橡胶制品中常用的，脱模效果极佳的一种无色或浅黄色透明胶状体，属于氟素类物理脱模剂，完全不影响硫化，其优点是完全不影响硅胶透明度和物理机械性能，使用量极小，性价比很高，符合食品级要求。

产品参数

| 成分 | 氟素络合物+硅胶生胶 |
| --- | --- |
| 使用比例 | 0.2~0.4%（对总量） |
| 外观 | 无色或浅黄色透明胶体 |

使用方法

可随着硫化剂或色胶一起添加，使用开炼机混合均匀即可。

保存期限

不拆包装，室温避光干燥环境下可存放六个月。

贮存方法

贮存场所严禁明火,远离热源,防止静电,应为良好的通风,阴凉避光环境贮存。

包装方式

20KG/桶或 1KG/罐.