外部离型剂MSK 334

说明：

本品为单组分液体产品。主要用于硅胶与模具的隔离。

应用领域:

硅胶制品离型剂

使用方法:

●直接涂刷模具表面晾干后即可进行制品成型工艺操作。

性能评价

| 测试项目 | 测试条件和方法 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 目测 | 黄色透明液体 |
| 粘度 | 岩田2#杯，25℃ | 7.5 S |
| 有效固体含量 | 105℃，2h | 5 % |

储存条件

密闭存放于阴凉干燥通风处（储存温度0～35℃，湿度≤65％）；用镀锌金属、聚乙烯或聚丙烯容器收集和贮存；远离火源。

保质期:

在上述条件下保质期为6个月（25℃以下），保质期后经检验技术指标合格仍可继续使用。

包装规格：

1KG/瓶

注意事项:

应用：开封使用后要及时将包装罐密封好；

安全：1、产品应用时注意劳保穿戴，避免施工过程中温烫伤，禁止食用；

2、小心使用本品，使用前和使用时请注意安全事项。此外，还应遵循有关国家或当地政府规定的安全法规。（详细安全指引参阅相应MSDS）。