# MSK MR3559单组份织带硅胶

一 、产品介绍：

MSK MR3559 是一种中等粘度，可用于涂饰窄边合成面料，如裤腰带、无吊带长袜顶边，蕾      丝花边等织物的单组份织带硅胶。

二 、产品特点：

- 1、延伸率高，模量低

- 2、透明性高，可流动

- 3、良好的防滑性能

- 4、对各种织物具有良好的粘接性

- 5、优异的弹性

- 6、本品已通过SGS检测，符合欧盟OEKOTEX-100纺织品认证标准

- 产品应用：

- 1、适用各类花边滴胶涂层、长筒丝袜袜口涂层

- 2、文胸肩带及支撑边缘防滑涂层。

- 3、裤腰里防滑涂层、束身衣、束身裤防滑涂层。

- 4、莱卡布料涂层。

- 5、各类织带、提花带、织唛滴胶涂层。

- 6、户外运动装、鞋带、箱包等纺织涂层。

- 7、医用长裤滴胶涂层、孕妇装纺织物滴胶涂层。

- 8、泳装、泳帽防滑防水涂层。

- 技术参数：

| 性能指标 |  | MSK MR3559 |
| --- | --- | --- |
| 固 化 前 | 外观 | 流淌、半透明液体 |
|  | 相对密度（g/cm3） | 1.05 |
|  | 粘度(25℃,mPa.s) | 150000±20000 |
| 表干时间 （min） |  | 1.5～2.5分钟（25℃，50%RH） |
| 完全固化时间(d) |  | 1 |
| 固 化 后 | 抗拉强度（MPa） | ≥1.8 |
|  | 扯断伸长率（%） | ≥520 |
|  | 硬度（Shore A） | 20±2（shoreA） |
|  | 剪切强度（MPa） | ≥1.0 |
|  | 使用温度范围(℃) | -60～200 |
| ·机械性能,在空气中温度为25℃且相对湿度为50%时一天固化（看涂层厚度） |  |  |

- 注意事项：

- 1、使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用；

- 2、本产品接触空气中的湿气开始固化，打开包装后请尽快上机使用，以免结皮。

- 3、操作完成后，未用完的胶应立即充氮气密封保存。

- 4、本产品在固化时候会产生醋酸气味，请注意工作环境保持通风，如果不慎接触到皮肤请用

- 肥皂水清洗，如果不慎进去眼睛请用大量清水冲洗并就医

- 运储包装：

- 1、按非危险化学品运输，放置于阴凉、通风、干燥、27℃以下的库房密闭储存，

- 禁止日光直接照射；

- 2、MSK MR3559包装为为20kg/桶，100 kg/桶，200 kg/桶。

- 3、储存期：6个月。