### 高 透 高 抗 撕 硅 橡 胶

基本型号：MD80X1

产品描述：MD80X1系列属于高透高抗撕气相法硅橡胶。具有透明度高、回弹好、抗撕裂强度高等特点。适用于模压、挤出等工艺，符合ROSH等环保要求，通过欧洲LFGB认证。

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

- ★ 快速硫化，反应速度快

- ★ 极低气味，过程环保

- ★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 高效加工性能，使用灵活方便

- 主要应用： 婴儿奶嘴、需要高抗拉的物件内胎，软管，高弹性合适与密封件，按键等制品。

典型物性表：

| 物性 | 单位 | MSK MD8031 | MSK MD8041 | MSK MD8051 | MSK MD8061 | MSK MD8071 | MSK MD8081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 硬度 | HA | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 抗撕强度 | KN/m | 25 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| 抗拉强度 | Mpa | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 伸长率 | % | 800 | 680 | 580 | 480 | 400 | 300 |
| 拉伸永久变形 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。