### 沉 淀 抗 紫 外 线 胶

基本型号：MD67XXV系列

产品描述：MD67XXV系列是一款具有优异防紫外线功能的沉淀硅橡胶，成型适合模压、挤出等工艺。产品符合ROHS认证。

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击，快速硫化

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 与多种底材粘接无需使用底漆

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的电气绝缘性能

- ★ 良好的抗紫外线性能

主要应用：

- 特殊耐紫外线要求之制品等

- 典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD6740V | MD6750V | MD6760V | MD6770V |
| 外观 | 淡黄色固体，无明显机械杂质 |  |  |  |
| 密度，g/cm3 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| 伸长率，％ ≥ | 400 | 340 | 260 | 160 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 12.5 | 12 | 12 | 10 |
| 收缩率，％ | 3.1～3.7 | 2.9～3.5 | 2.8～3.4 | 2.7～3.3 |
| 可塑性 | 160~220 | 190~250 | 250~310 | 310~370 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。