### 沉 淀 阻 燃 胶

基本型号：MD57XXU

产品描述：MD57XXU系列属于沉淀阻燃硅橡胶，具有阻燃功能。适用于模压成型工艺，符合ROSH等环保要求。

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

- ★ 快速硫化，反应速度快

- ★ 极低气味，过程环保

- ★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 高效加工性能，使用灵活方便

- 主要应用： 一般性能要求之阻燃制品

典型物性表：

| - 项 目 | - 要 求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - MD5720U | - MD5730U | - MD5740U | - MD5750U | - MD5760U | - MD5770U | - MD5780U |
| - 外观 | - 乳白色或灰白色固体，无明显机械杂质 |  |  |  |  |  |  |
| - 密度，g/cm3 | - 1.28±0.05 | - 1.30±0.05 | - 1.34±0.05 | - 1.36±0.05 | - 1.40±0.05 | - 1.42±0.05 | - 1.44±0.05 |
| - 硬度（邵尔A型），Shore A | - 23±2 | - 32±2 | - 40±2 | - 8 | - 60±2 | - 70±2 | - 80±2 |
| - 拉伸强度，MPa ≥ | - 1.5 | - 2.5 | - 3.0 | - 3.5 | - 3.5 | - 3.5 | - 3.0 |
| - 伸长率，％ ≥ | - 420 | - 400 | - 350 | - 300 | - 250 | - 200 | - 100 |
| - 撕裂强度，kN/m ≥ | - 5.0 | - 7.0 | - 8.0 | - 10 | - 9.5 | - 7 | - 7 |
| - 收缩率，％ | - 3.1～3.5 | - 3.1～3.5 | - 3.1～3.5 | - 3.0～3.4 | - 3.0～3.4 | - 3.0～3.4 | - 2.8～3.2 |
| - 可塑性 | - 120±30 | - 150±30 | - 180±30 | - 210±30 | - 240±40 | - 260±40 | - 280±40 |
| - 燃烧试验等级 | - UL94 V-O | - UL94 V-O | - UL94 V-O | - UL94 V-O | - UL94 V-O | - UL94 V-O | - UL94 V-O |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。