铂金催化双组份固体沉淀硅橡胶

基本型号：MSK-MP920A/B~MSK-MP980A/B

产品说明:本产品为双组份铂金催化固体沉淀硅橡胶，使用混合比例为1:1。

产品特性:

● 外观：良好的透明度。                       ● 优良的回弹性

● 优良热稳定性强                             ● 优异高拉伸强度和高抗撕强度。

● 性耐候佳                                   ● 抗黄变性，高伸长率，低变形

主要应用：       模压成型，透明软管。

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MP920A/B | MP930A/B | MP940A/B | MP950A/B | MP960A/B | MP970A/B | MP980A/B |
| 外观 | 半透明固体，无明显机械杂质 |  |  |  |  |  |  |
| 密度，g/cm3 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.28±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| 伸长率，％ ≥ | 700 | 600 | 480 | 400 | 340 | 260 | 160 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 12 | 10 |
| 收缩率，％ | 3.7～43 | 3.6～4.1 | 3.3～3.9 | 3.1～3.7 | 2.9～3.5 | 2.8～3.4 | 2.7～3.3 |
| 可塑性 | 130~170 | 140~180 | 160~200 | 190~230 | 220~260 | 270~310 | 330~370 |

典型物性表:

包装：      20千克/箱。

备注:

室温储存，存放在室内干燥通风处，避免阳光直接照射，存储期为12个月

以上数据仅供参考;实际操作备件因各公司设备不同而异,请自行测试调整作业备件。