### 沉 淀 硅 橡 胶

基本型号：MD950UM-4系列

产品描述：沉淀硅橡胶是硅胶产品一种常见性能硅胶产品

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击

- ★ 快速硫化

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的电气绝缘性能

主要应用：

- 按键类产品。

典型物性表：

| 物性 | 单位 | MD950UM-4 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | - | 半透明 |
| 硬度 | HA | 50 |
| 抗撕强度 | KN/m | 26 |
| 抗拉强度 | Mpa | 9 |
| 伸长率 | % | 500 |
| 拉伸永久变形 | % | 16 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射