低挥发份乙烯基硅油MSK-LV10000

产品描述

- 低挥发份乙烯基硅油是生产加成型硅橡胶基础胶料，液体硅橡胶，硅凝胶等，降低加成型硅胶的挥发份改善其流动性、抗撕裂性等物理机械性能。同时超低挥发份使液态硅胶达到免二次硫化的效果。

产品应用

1.用于加成型硅橡胶的基础胶料。

2.用作其他材料的改善。

3.乙烯基硅油是乙烯基封端的聚甲基硅氧烷，调整两端中乙烯基含量，可得到不同交联点的乙烯基硅油。

产品特性

- 无毒、无味、无机械杂质的透明油状物

- 产品性能参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 粘度(25℃,mPa.s) | 10100 |
| 挥发份（150℃,3h, %） | 0.15% |
| 乙烯基mol% | 0.43% |

使用方法

使用者可以根据其特性结合自身的使用情况确定用量。

储存条件

包装：200kg/桶

储藏：保存于干燥、通风、阴凉处

保质期：12个月，超期复检合格仍可使用