MSK有机硅粘接密封胶MR6130

产品描述

MR6130有机硅粘接密封胶是一种单组份室温固化有机硅胶粘剂，本产品具有良好的粘接性。固化后粘结性好，长期使用不会脱落，不会产生接触缝隙。中性无腐蚀、绝缘性优、防潮、抗震、耐电晕、抗漏电。胶料对金属和大多数塑料的粘接性良好，固化后具有卓越的耐温性能,可在-50~250℃长期使用。

特性和优点

- 快速表干，室温固化

- 对基材无腐蚀

- 使用温度-40℃~180℃

产品应用

- 粘接固定

- PCB 板元件固定

- LED 灯具粘接固定

- 防潮密封

产品典型性能参数

| 性能 | MR6130 | 测试标准 |
| --- | --- | --- |
| 未固化性能 |  |  |
| 颜色 | 透明 | GB/T 14074 |
| 外观 | 流淌 | GB/T 14074 |
| 密度 | g/cm3 | GB/T 13354 |
| 操作性能 |  |  |
| 表干时间/min | <10 | GB/T 13477.5 |
| 完全固化/h@25℃ | 24 | 点胶厚度 2mm |
| 固化后性能 |  |  |
| 硬度/邵 A | 30±5 | GB/T 531.1 |
| 剪切强度/MPa | >0.3 | GB/T 7124 |
| 介电强度/kV/mm | >20 | GB/T 1695 |
| 介电常数 | >2.8 | GB/T 1693 |
| 体积电阻率/Ω·cm | >1×1014 | GB/T 1692 |

应用方法

- 将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。先用盖帽尖端刺破胶管封口，套上尖嘴，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定即可。将涂装好的部件置于空气中，室温固化 24 小时后即可投入使用。操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

注意事项

- 1、远离儿童存放。

- 2、若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗。若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗并到医院检查。

- 3、建议在通风良好处使用。

包装规格

300ml/支，24 支/箱；100ml/支，100 支/箱。2.6L/支，4 支/箱。

储存

在 30℃以下于阴凉干燥处密封保存。产品保质期为自生产日期后六个月。按一般化学品搬运、运输。