### 沉 淀 硅 橡 胶

基本型号：MD970TU

产品描述：沉淀硅橡胶是硅胶产品一种常见性能硅胶产品

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击

- ★ 快速硫化

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的电气绝缘性能

主要应用：

- O型圈，各式按键，垫圈，电子零件，厨具用无毒材料

典型物性表：

| 物性 | 单位 | MD970TU |
| --- | --- | --- |
| (外觀) Appearance | - | 半透明 |
| (硬度) Hardness (JIS) | ︒A | 70 |
| (比重) Specific Gravity (at 25℃)(ISO2781) | g/cm³ | 1.20 |
| (抗拉) Tensile Strength (ISO/DIS-37) | Mpa | 8.3 |
| (伸长率) Elongation (ISO/DIS-37) | % | 350 |
| (抗撕) Tear Strength, DieC (ISO34) | Kgf/cm | 20.0 |
| (收縮率) Linear Shrinkage (ISO7619) | % | 3.4 |
| (可塑度) Plasticity (ISO7323) |  | 250 |
| (回弹性）resilience |  | 58 |
| (压缩永久变形率) 175℃*22H | % | 15 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  175℃×6mins

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射