### 高透高抗撕硅橡胶

基本型号：MSK MD8071

产品描述：具有比一般膠更好的透明度可達到液體膠透明度高抗撕的固態膠。

产品特性：

- ★ 高透明，與液態膠透明度一致

- ★ 高強度，高回彈性能

- ★ 耐撕強度高

主要应用：

- 嬰兒奶嘴、需要高抗拉的物件內胎，軟管，高彈性合適與密封件，表带、耐磨脚垫等製品。

典型物性表：

| No. | Test Item | Unit | Spec. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (外观)Appearance |  | 半透明 |
| 2 | (硬度)Hardness (JIS) | A | 68 |
| 3 | (收缩率)Linear Shrinkage ((ISO7619) | % | 3.2 |
| 4 | (抗撕)Tear Strength, DieC (ISO34) | Kgf/cm | 36 |
| 5 | (抗拉)Tensile Strength (ISO/DIS-37) | Mpa | 10.0 |
| 6 | (伸长率)Elongation (ISO/DIS-37) | % | 412 |
| 7 | 比重(Specific Gravity)(at 25℃)(ISO2781) | g/cm3 | 1.2 |
| 8 | 可塑度(Plasticity)(ISO-7323) |  | 270 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。