### 导 热 胶

基本型号：MD3760

产品描述：是有机硅合成的一种新型导热绝缘材料

产品特性：

- ★ 导热性能稳定

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的电气绝缘性能

主要应用：

- 导热电子元件，导热布，导热硅胶片，导热硅胶垫等

典型物性表：

| 项目 | MD3760 |
| --- | --- |
| 外观 | 乳白色固体 |
| 密度，g/cm3 | 1.72±0.05 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 60±3 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 4 |
| 伸长率，％ ≥ | 400 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 12 |
| 导热系数 | 0.6~2 |
| 可塑性 | 220±30 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射