MSK ML7415AB液态射出硅橡胶

一、产品描述

MSK ML7415AB产品是一款适合注射成型工艺的双组份铂金催化高透明液体硅橡胶。

●  高流动性，高回弹，缩水率稳定，易于注射，优良的热稳定性和耐寒性（使用温度-60℃

~250℃）。

●  在20℃的环境下，组份混合以后密封状态下的安全操作时间为5天，温度升高时

安全操作时间缩短。

- 技术参数：

| 项 目 |  | ML7415AB |
| --- | --- | --- |
| 硫化前 | 外观（A/B组分） | 半透明粘稠液体 |
|  | 粘度（A/B组分）/mPa.s | >200万 |
| 固 化 后 | 密度,g/cm3 | 1.09 |
|  | 硬度/Shore A | 15 |
|  | 拉伸强度/MPa | 5.5Mpa |
|  | 伸长率/% | 820% |
|  | 撕裂强度/kN.m-1 | 9KN/m |

A/B组份按1:1等量混合以后，125℃×3min分钟成型。

- 主要运用：

用于注射成型。

四、包装储运及注意事项：

1．  本系列产品采用20千克/桶或200千克/桶包装。

2．  本系列产品应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋、日光曝晒。

3.   以上典型数据，仅供参考，不能作为使用方法。具体成型工艺条件应视产品规格而

定或联系我司工程部。